科技成果登记表

| 成果名称 |  | 黄泛区粉土固化技术及路用性能研究 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果登记号 |  | 鲁交科评字[2025]60号 |  | 知识产权 |  |  |  |
| 完成单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位名称 |  |  |  |  | 通讯地址 |  |
| 1 | 济南城建集团有限公司 |  |  |  |  | 山东省济南市天桥区济洛路汽车厂东路 29 号 |  |
| 2 | 山东大学 |  |  |  |  | 山东省济南市二环东路 12550 号 |  |
| 3 | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 |  |  |  |  | 山东省济南市起步区大桥街道办事处 |  |
| 完成人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 工作单位 |  | 对成果的贡献 |  |  |
| 1 | 甄西东 |  | 济南城建集团有限公司 |  | 项目负责人 |  |  |
| 2 | 姚凯 |  | 山东大学 |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 3 | 董道卫 |  | 济南城建动能转换开发建设集团有限公司 |  | 现场管理 |  |  |
| 4 | 孙杰 |  | 济南城建集团有限公司 |  | 工程资料收集 |  |  |
| 5 | 张鹏 |  | 济南城建集团有限公司 |  | 现场试验 |  |  |
| 6 | 姚占勇 |  | 山东大学 |  | 项目技术指导 |  |  |
| 7 | 郭健 |  | 山东大学 |  | 数据整理及报告撰写 |  |  |
| 8 | 段抗 |  | 山东大学 |  | 理论研究 |  |  |
| 9 | 荣玉 |  | 山东大学 |  | 室内试验 |  |  |
| 10 | 林琪琪 |  | 山东大学 |  | 室内试验 |  |  |
| 11 | 许庚 |  | 济南城建集团有限公司 |  | 项目技术指导 |  |  |

| 12 | 刘锋 | 济南城建集团有限公司 | 项目技术指导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 张益杰 | 山东大学 | 理论研究 |
| 14 | 李壮壮 | 济南城建集团有限公司 | 数据整理及报告撰写 |
| 15 | 赵延涛 | 济南城建集团有限公司 | 项目技术指导 |
| 成果公报内容 |  |  |  |
| 近年来，随着我国“交通强国”战略的深入推进和基础设施建设的持续发展，黄泛区及类似粉土分布区域的道路工程建设规模不断扩大。黄泛区粉土因其颗粒均匀、磨圆度高、难以压实等特殊工程性质， 已成为制约该区域道路工程质量与成本控制的关键因素。以济南新旧动能转换先行区黄河大道工程为例， 该项目地处典型黄泛区，沿线粉土分布广泛，传统固化技术难以兼顾性能要求与经济性，亟需新型固化技术的支撑。 本项目研发的 CLGF 固化粉土技术体系，可广泛应用于黄泛区及具有类似土质特性的粉土、粉砂土地区的路基填筑工程， 特别适用于高等公路路床、路堤及场站地基处理等对强度和水稳定性要求较高的工程场景。该技术通过 CLGF 固化剂的优化配比，结合成套施工工艺与质量控制方法，可实现对当地粉土的就地固化利用，有效解决传统固化技术成本高、性能不足的工程难题。 该技术的推广应用需具备以下条件：一是所在区域分布有粉土、粉砂土等不良土质；二是具备粉煤灰、高炉矿渣等工业固废的供应条件； 三是需配备常规路基施工设备及路拌机械。在实际工程中， 该技术已在实际工程中成功应用，结果表明：在达到同等性能要求下，较传统水泥固化可降低材料成本 35.5%，同时显著提升路基的耐久性能。 CLGF 固化剂所用原料均为常见工业材料，施工工艺与常规路基施工流程高度契合，无需特殊设备投入，技术门槛低，易于掌握和推广。随着国家对工业固废资源化利用和绿色建造的要求不断提高，该技术符合节能减排、循环经济发展的政策导向，在黄泛区分布广泛的中东部地区道路工程建设中具有广阔的应用前景。通过实现“以废治土、变废为宝”，该技术既能降低工程成本，又能解决环境问题，经济效益与社会效益显著，有望成为粉土地区路基处理的首选技术之一 |  |  |  |

| 评价专家名单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 |
| 1 | 杨永顺 | 山东公路学会 | 公路工程 | 研究员 |
| 2 | 刘甲荣 | 山东高速股份有限公司 | 公路工程 | 研究员 |
| 3 | 张思峰 | 山东建筑大学 | 公路工程 | 教 授 |
| 4 | 李 晋 | 山东交通学院 | 公路工程 | 教 授 |
| 5 | 孙玉海 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 公路工程 | 研究员 |
| 组织评价单位：山东公路学会 |  |  |  |  |
| 评价意见 |  |  |  |  |
| 2025 年 11 月 22 日，山东公路学会在济南组织了“黄泛区粉土固化技术及路用性能研究”研究成果评价工作。评价委员会（名单附后）听取了项目组的汇报，审阅了相关技术文件，经质询和讨论，形成评价意见如下： 一、项目组提交的技术文件齐全，内容完整，数据翔实，符合评价要求。 二、项目组通过理论分析、室内试验和现场验证相结合的方法，开展了黄泛区粉土固化技术及路用性能成套技术研究，取得了如下主要创新成果： 1. 研发了适用于黄泛区粉土的绿色、高效、经济型固废基固化剂； 2. 揭示了固化粉土的强度形成机理，阐明了不同固化剂对粉土微观结构的改良模式及其对工程性能的提升效果； 3.形成了一套完整的固化粉土施工工艺，构建了基于固化剂掺量、压实度和养护龄期的施工质量控制模型。 三、研究成果在济南新旧动能转换先行区引爆区市政道路二期工程、济宁至商丘高速公路嘉祥至金乡段 JSSG2 标段中成功应用，经济、社会和生态效益显著。 综上所述，项目研究成果总体上达到国际先进水平。 |  |  |  |  |