科技成果登记表

| 成果名称 |  | SMA沥青混合料中秸秆纤维替代木质素纤维关键技术与工程应用研究 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果登记号 |  | 鲁交科评字[2025]第53号 |  | 知识产权 |  |  |
| 完成单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位名称 |  |  |  | 通讯地址 |  |
| 1 | 山东省路桥集团有限公司 |  |  |  | 山东省济南市历下区经十路14677号 |  |
| 2 | 山东交通学院 |  |  |  | 山东省济南市长清区海棠路5001号 |  |
| 完成人 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 工作单位 |  | 对成果的贡献 |  |
| 1 | 唐亮 |  | 山东省路桥集团有限公司 |  | 项目负责人：总体负责 |  |
| 2 | 张晓飞 |  | 山东省路桥集团有限公司 |  | 技术负责人：整个项目理论基础研究 |  |
| 3 | 张欣 |  | 山东省路桥集团有限公司 |  | 对环境效益和经济效益的调查分析 |  |
| 4 | 王长伟 |  | 山东省路桥集团有限公司 |  | 现场试验的方案设计 |  |
| 5 | 郑军涛 |  | 山东省路桥集团有限公司 |  | 方案设计 |  |
| 成果公报内容 |  |  |  |  |  |  |
| 本研究通过物理与化学协同改性技术（包括机械破碎和碱处理等方法）对玉米秸秆纤维进行预处理，优化其表面形态、吸附性和耐热性，以满足路用纤维的性能标准；进而将改性后的秸秆纤维掺入沥青胶浆，利用纤维的加筋与增黏效应构建三维网络结构，从而增强沥青胶浆的高温抗变形能力与低温抗裂性能；在此基础上，借助离散元数值模拟方法，从细观层面分析纤维沥青混合料中颗粒的受力特征、接触力分布及破坏机制，通过仿真手段优化矿料级配设计，以提升混合料的整体力学性能；最终通过系统的室内试验与仿真对比验证，全面评估秸秆纤维沥青混合料在高温稳定性、低温抗裂性及水稳定性等方面的路用性能，确保其在道路工程中的可行性与可靠性。 |  |  |  |  |  |  |
| 组织评价单位：山东公路学会 |  |  |  |  |  |  |
| 评价意见 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年11月7日，山东公路学会在济南组织了“SMA沥青混合料中秸秆纤维替代木质素纤维关键技术与工程应用研究”成果评价工作。评价委员会(名单附后)听取了项目组的汇报，审阅了相关技术文件，经质询和讨论，形成评价意见如下: 一、项目组提交的技术文件齐全，内容完整，数据翔实，符合评价要求。 二、项目采用数值模拟与室内外试验相结合方法，开展了SMA沥青混合料中秸秆纤维替代木质纤维关键技术与工程应用等方面的研究，取得了如下创新成果: 1.提出了改性玉米秸秆纤维制备工艺，明确了秸秆纤维的技术指标，实现了SMA沥青混合料木质纤维的替代。 2.研发了模拟高温和降水环境的沥青路面长期性能试验仪，明确了改性玉米秸秆纤维在 SMA 沥青混合料的最佳掺量。 3.补充了基于间隙率与均匀性双指标控制的SMA 沥青混合料级配设计方法。 三、项目研究成果在济广高速济菏段改扩建工程和济南绕城高速公路二环线西环段等工程中得到了应用，研究成果经济和社会效益显著，推广前景广阔。 综上所述，项目研究成果总体上达到国际先进水平。 |  |  |  |  |  |  |