科技成果登记表

| 成果名称 |  | 改性不饱和聚酯树脂沥青路面裂缝修补材料研究 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果登记号 |  | 鲁交科评字[2025]第63号 |  | 知识产权 |  |  |
| 完成单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位名称 |  |  | 通讯地址 |  |  |
| 1 | 山东交发工程设计咨询有限公司 |  |  | 山东省东营市东营区运河路336号 光谷未来城4号楼 |  |  |
| 2 | 长安大学 |  |  | 陕西省西安市雁塔区南二环路中段 126号 |  |  |
| 完成人 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 |  | 工作单位 |  | 对成果的贡献 |  |
| 1 | 魏同军 |  | 山东交发工程设计咨询有限公司 |  | 项目负责人 |  |
| 2 | 张洪亮 |  | 长安大学 |  | 技术负责人 |  |
| 3 | 崔学坤 |  | 山东交发工程设计咨询有限公司 |  | 试验段修筑 |  |
| 4 | 张增平 |  | 长安大学 |  | 室内试验 |  |
| 5 | 陈志民 |  | 山东交发工程设计咨询有限公司 |  | 试验段修筑 |  |
| 6 | 李 涛 |  | 山东交发工程设计咨询有限公司 |  | 试验段修筑 |  |
| 7 | 王 琦 |  | 山东交发工程设计咨询有限公司 |  | 试验段修筑 |  |
| 8 | 朱孔法 |  | 长安大学 |  | 室内试验 |  |
| 9 | 康浩楠 |  | 长安大学 |  | 室内试验 |  |
| 10 | 姚 通 |  | 长安大学 |  | 室内试验 |  |
| 成果公报内容 |  |  |  |  |  |  |
| 针对沥青路面裂缝修补材料流动性要求不明的问题，本项目通过数值模拟与室内试验，研究了修补材料在裂缝中的扩散行为，并据此提出了相应的黏度标准：灌注表层裂缝时浆液黏度宜控制在500 mPa·s左右；修复路面微裂缝时，黏度应低于100 mPa·s，且需施加注浆压力。 基于不饱和聚酯树脂具有与环氧树脂相近的力学与耐候性能，且成本更具优势，本研究开发了两种改性不饱和聚酯树脂裂缝修补材料，明确了其配方与制备工艺，系统评价了其流动、力学、黏附及耐久性能，并通过试验路验证了长期效果与施工工艺。 结果表明，所开发材料的性能显著优于常见的沥青类、聚氨酯类及有机硅类修补材料，与环氧树脂类材料相当，而成本仅为后者的65%。 |  |  |  |  |  |  |
| 评价单位：山东公路学会 |  |  |  |  |  |  |
| 评价意见 |  |  |  |  |  |  |
| 2025年12月10日，山东公路学会在济南组织了“改性不饱和聚酯树脂沥青路面裂缝修补材料研究”成果评价工作。评价委员会（名单附后）听取了项目组的汇报，审阅了相关技术文件，经质询和讨论，形成评价意见如下： 一、项目组提交的技术文件齐全，内容完整，数据翔实，符合评价要求。 二、项目组采取理论分析、数值模拟与室内外试验等方法，开展了改性不饱和聚酯树脂沥青路面裂缝修补材料的研究，取得了如下主要创新成果： 1.研发了粘结强度高、流动性好的改性不饱和聚酯树脂沥青路面裂缝新型修补材料，提出了相应的原材料配方和技术指标； 2.揭示了不同粘度浆液在裂缝中的扩散规律，针对不同裂缝提出了灌缝材料流动性能指标及要求； 3.形成了不饱和聚酯树脂裂缝修补材料的配套施工工艺。 三、研究成果已在S228黄临线东营段养护工程中成功应用，经济社会效益显著。 综上所述，项目研究成果总体上达到国际先进水平。 |  |  |  |  |  |  |