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	成果公报内容

	针对传统液体速凝剂碱含量高、喷射混凝土回弹率高等问题。该项目围绕液体无碱无氟速凝剂研发、喷射混凝土配合比设计及施工工艺优化展开系统性研究。首先通过单组分试验和正交试验制备了环保型液体无碱无氟速凝剂，显著降低了传统碱性速凝剂存在的健康风险，同时提升了喷射混凝土的后期强度；其次创新性的引入矿物掺合料和高分子回弹抑制材料优化喷射混凝土配合比，并改进了喷射混凝土施工工艺参数，使喷射混凝土的回弹率降低10%以上。项目申请/授权国内专利11项，发表学术论文8篇，授权软件著作权3项。研究成果在临临高速公路韩王崮隧道和临滕高速公路龙山隧道中得到了成功应用，社会经济环保效益显著。

	组织评价单位：山东公路学会 

	评价意见

	2026年1月22日，山东公路学会在济南组织了“隧道衬砌低回弹喷射混凝土速凝剂研发及工程应用技术研究”成果评价工作。评价委员会（名单附后）听取了项目组的汇报，审阅了相关技术文件，经质询和讨论，形成评价意见如下：
一、项目组提交的技术文件齐全，内容完整，数据翔实，符合评价要求。
二、项目采用机理分析、室内外试验和现场工程验证等方法，开展了液体无碱无氟速凝剂研发、低回弹喷射混凝土配合比设计和施工工艺优化等方面的研究，取得了如下主要创新成果：
1. 研发了一种具备良好的稳定性、工程适用性与环保安全性，早期强度及后期强度保持率高的喷射混凝土用新型液体无碱无氟速凝剂。
2. 揭示了矿物掺合料与高分子回弹抑制材料对喷射混凝土工作性、力学性能的影响规律，提出了高黏低回弹喷射混凝土基准配合比。
3. 给出了影响喷射混凝土回弹率的关键因素及其规律，明确了各因素的作用机制与优化区间，形成了基于新型液体无碱无氟速凝剂的低回弹喷射混凝土成套施工技术。
三、研究成果在临临高速公路韩王崮隧道和临滕高速公路龙山隧道中得到了成功应用，社会经济环保效益显著。
综上所述，项目研究成果达到国际先进水平。



