[bookmark: _GoBack]科技成果登记表
	成果名称
	[bookmark: OLE_LINK4]基于高固含量乳化沥青的温拌全再生沥青混合料
关键技术研究

	成果登记号
	鲁交科评字[2026]第11号
	知识产权
	

	完成单位

	序号
	单位名称
	通讯地址

	1
	山东鲁东交通建设集团有限公司
	山东省东营市东营区运河路336号

	2
	山东建筑大学
	山东省济南市历城区凤鸣路1000号

	3
	北京市政路桥建材集团有限公司
	北京市朝阳区三台山路甲3号

	4
	山东省交通科学研究院
	济南市历城区港西路1877号

	完成人

	序号
	姓名
	工作单位
	对成果的贡献

	1
	万里
	山东鲁东交通建设集团有限公司
	项目负责人

	2
	赵品晖
	山东建筑大学
	技术负责人、方案制定、编写报告

	3
	刘鹏云
	山东鲁东交通建设集团有限公司
	施工管理、技术指导

	4
	李吉庆
	山东鲁东交通建设集团有限公司
	现场试验、施工组织

	5
	曹凡
	山东建筑大学
	理论分析、实验研究

	6
	高晓宁
	山东建筑大学道路工程研究所
	数据汇总和分析

	7
	许崇贺
	山东建筑大学
	方案论证、成果提炼

	8
	任瑞波
	山东建筑大学
	技术指导、理论研究

	9
	杨炎生
	北京市政路桥建材集团有限公司
	试验数据校核

	10
	武然
	山东鲁东交通建设集团有限公司
	现场测绘、参数验证

	11
	林江涛
	山东省交通科学研究院
	工况模拟、性能测试

	12
	樊亮
	山东省交通科学研究院
	控制变量、科研统筹

	13
	万贵稳
	山东建筑大学
	室内试验

	14
	张学峰
	山东鲁东交通建设集团有限公司
	现场主导、应用落地

	15
	霍志平
	东营市河口区公路事业发展中心
	现场总调、质量监控

	16
	尚桂勇
	东营市河口区公路事业发展中心
	工程实施、设备安装

	17
	王美辉
	山东鲁东交通建设集团有限公司
	工艺试炼、生产试制

	18
	任龙云
	山东鲁东交通建设集团有限公司
	工序推进、施工组织

	19
	王忠兴
	山东鲁东交通建设集团有限公司
	作业面协调

	20
	董少华
	山东鲁东交通建设集团有限公司
	现场调试

	21
	董立娟
	山东鲁东交通建设集团有限公司
	物资调度

	22
	马晓燕
	山东交发设计咨询有限公司
	指标复核

	23
	刘宁
	山东交发设计咨询有限公司
	量测建档

	24
	孙建汶
	山东信诚建设管理有限公司
	状态监测

	25
	张志强
	山东信诚建设管理有限公司
	参数验证

	26
	崔洪博
	山东建筑大学
	模型构建

	27
	于东琪
	山东建筑大学
	算法设计

	28
	王文宇
	山东建筑大学
	理论调研

	29
	苏家炜
	山东建筑大学
	试验方案设计

	30
	黄德尚
	山东建筑大学
	参数推导

	31
	武文鑫
	山东高速交通建设集团有限公司
	现场测绘、参数验证

	成果公报内容

	本项目来源于2024年山东省企业技术创新项目计划，主要应用于公路及市政道路沥青路面大中修与再生工程。针对传统乳化沥青温拌混合料早期强度低、含水量高及RAP料掺配比例受限等难题，基于突变相转变理论制备高固含量乳化沥青，结合温拌工艺实现新旧料高效融合。取得主要创新成果如下：
技术原理原创：首次将高内相乳液突变相转变理论引入乳化沥青制备领域，突破传统胶体磨高能耗及常规乳化沥青高含水局限，创新提出低能制备技术，成功制备出沥青含量最高达96%的乳化沥青，解决了传统温拌混合料早期强度低、强度形成时间长的行业难题。
性能研究突破：揭示高固含量乳化沥青粘弹转变“凝胶点”特性及假塑性流体本质，建立了多方程耦合的流变性能评价模型，填补了该领域流变特性研究空白，为工程应用提供了理论支撑。
应用技术领先：开发高固含量乳化沥青温拌全再生成套技术体系，建立适配90%超高比例RAP的配合比设计方法，优化低能耗施工工艺（拌合温度130℃、集料加热160℃），较传统热再生拌合温度降低30℃；混合料综合路用性能优于同类技术且无需额外养生。
主要技术指标：高固含量乳化沥青沥青含量＞80%，60℃粘度＜0.3Pa·s，5d稳定性＜5%，蒸发残留物性能接近原样沥青；混合料生产温度≤130℃，施工温度≤80℃，RAP料掺量＞80%（最高90%），性能满足热拌沥青混合料要求。
该技术节能减碳效果显著，施工过程CO₂等有害气体及颗粒物排放减少60%以上，综合施工成本降低25%以上，路面使用寿命延长15%以上，为沥青路面绿色再生提供了成套解决方案，经济社会效益显著。

	组织评价单位：山东公路学会

	评价意见

	2026年3月31日，山东公路学会在济南组织了“基于高固含量乳化沥青的温拌全再生沥青混合料关键技术研究”成果评价工作。评价委员会（名单附后）听取了项目组的汇报，审阅了相关技术文件，经质询和讨论，形成评价意见如下：
一、项目组提交的技术文件齐全，内容完整，数据翔实，符合评价要求。
二、采用理论分析、室内外试验及工程实践验证等方法，开展了高固含量乳化沥青制备工艺、流变特性、温拌再生混合料配合比设计、路用性能等方面的系统研究，取得了如下主要创新成果：
1. 揭示了高固含量乳化沥青形成和稳定机理，研发了沥青含量＞75%的高固含量乳化沥青；
2. 研发了高固含量乳化沥青生产设备，提出了高固含量乳化沥青制备技术，建立了高固含量乳化沥青分散性、稳定性、流变性等性能评价方法；
3. 提出了高固含量乳化沥青温拌再生沥青混合料设计方法，形成了成套施工技术。
三、研究成果已在江西省樟吉高速改扩建项目A1标、S324邢德线、S207 莱乳线牟平浩家庄至牟平乳山界段养护工程等项目中进行了应用，社会与经济效益显著，具有良好的推广应用价值。
综上所述，项目研究成果总体上达到国际先进水平，其中高固含量乳化沥青的研究达到国际领先水平。



